# Załącznik nr 9 do SIWZ

P R Z E B U D O W A

DROGI GMINNEJ BRZEZINKI STARE – KAROLIN

## ODC. DŁUGOŚCI 844MB

# OPIS TECHNICZNY

do przebudowy drogi gminnej Brzezinki Stare – Karolin odc. długości 844 mb

1. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej Brzezinki Stare – Karolin odc. długości 844 mb.

2. Lokalizacja i stan istniejący

Przebudowywana droga zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi gminnej oznaczonej jako działka nr ewid. 200 w gminie Tczów w miejscowości  Brzezinki Stare do pogranicza z gminą Zwoleń. Jednostka ewidencyjna: 143604_2 TCZÓW, obręb: 0003 Brzezinki Stare. Roboty w zakresie włączenia drogi gminnej do drogi powiatowej wykonywane będą na działce nr ewid. 224/1 w obrębie Karolin, gm. Zwoleń.

Obecnie droga gminna relacji Brzezinki Stare – Karolin posiada jezdnię o szerokości całkowitej 8,0 m o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej bez wydzielonych poboczy. Liczne zadołowania i koleiny tworzące się zwłaszcza po opadach atmosferycznych pozwalają ocenić stan techniczny drogi jako zły.

Cały zakres robót zlokalizowany jest w pasie drogowym i nie narusza stanu własności działek sąsiednich.

3. Uzbrojenie terenu

W granicach jedni nie występuje uzbrojenie podziemne.

4. Dane konstrukcyjno - materiałowe

4.1 Jezdnia w planie.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy opracować i uzgodnić projekt tymczasowej organizacji ruchu (jeżeli jest wymagany) lub zabezpieczenia robót i oznakować teren na czas prowadzenia robót.

W planie droga składa się z odcinków prostych, łuków poziomych i pionowych.

4.2 Jezdnia w przekroju podłużnym i poprzecznym.

Profil podłużny drogi dostosowuje się do istniejącej jezdni zapewniając odpowiednie spadki powodujące prawidłowe odprowadzenie wody opadowej. Przyjęto przekrój poprzeczny jezdni na prostej daszkowy o spadku dwustronnym 2,0%.

4.3 Konstrukcja jezdni.

Zaprojektowano nawierzchnie dla ruchu KR3 o szerokości jezdni bitumicznej 4,5 m                  i długości 844 mb. Szerokość jezdni na drodze gminnej przy włączeniu do drogi powiatowej              nr 4513W winna wynosić min. 5,0 m na długości co najmniej 20,0 m.

Zakres robót obejmuje:

- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych - prace pomiarowe, wznowienie granic pasa drogowego, obsługa geodezyjna wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej – 0,90 km,

- rozbiórka przepustu z rur żelbetowych o średnicy 60 cm wraz z odwiezieniem materiałów z rozbiórki do utylizacji – 7 m,

2. ELEMENTY ODWIODNIENIA

- wykonanie części przelotowej przepustu drogowego jednootworowego pod drogą z rur HDPE o śr. 60 cm na ławie tłuczniowej  – 10 m,

- obudowa wlotu i wylotu przepustu śr. 60 cm – głowica prefabrykowana żelbetowa – 2 szt.,

3. PODBUDOWY

- profilowanie terenu z wykonaniem wykopów mechanicznie w gruncie kat. II-III – wykonanie koryta średnio 15 cm pod jezdnią i pobocza z transportem nadmiaru gruntu na odl. do 10 km – 766,50 m3,

- profilowanie i zagęszczanie podłoża  pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na jezdni w gr. kat. II-IV – 3 994,78 m2,

- wykonanie podbudowy dolna warstwa na jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,5 mm, grubość warstwy średnio 15 cm – 3 994,78 m2,

- wykonanie górnej warstwy podbudowy na jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  0/31,5 mm, grubość warstwy 8 cm – 3 994,78 m2,

- skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltowa – pasy na krawędziach szerokości 1,0 m każdy – 1 700 m2,

4. NAWIERZCHNIE

- nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca AC 16W50/70 dla ruchu KR 3                     gr. 4 cm na jezdni drogi – 3 910,38 m2,

- nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna AC 11S50/70 dla ruchu KR 3                        gr. 4 cm na jezdni drogi – 3 852,98 m2,

5. OZNAKOWANIE I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

- montaż znaków pionowych typu A „średnich” z licem z folii odblaskowej I generacji                                – 3 szt.,

- montaż słupków do znaków z rur ocynkowanych mion. 1,5 cala dł. 3,5 m – 3 szt. ,

6. ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZENIOWE

- ulepszenie nawierzchni poboczy i zjazdów – zagęszczenie podłoża oraz wykonanie naw. tłuczniowej z mieszanki sortowanej 0/31,5 mm gr. 10 cm – pobocza 2x75 cm – 1 284 m2,

- ręczne profilowanie i kształtowanie skarpo-poboczy wraz z zagęszczeniem w gr. kat. I-II – rowy i skarpy – 844 m2,

6. Odwodnienie.

Odwodnienie drogi odbywa się poprzez projektowe spadki podłużne i poprzeczne do istniejących rowów przydrożnych i na przylegający teren. Dodatkowo planuje się wykonanie części przelotowej przepustu z rur HED o średnicy 0,6 m pod koroną drogi na włączeniu do drogi powiatowej.

7. Oznakowanie.

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się oznakowanie włączenia przedmiotowej drogi gminnej z drogą powiatową nr 4513W – według odrębnego opracowania.

8. Wskazania technologiczne.

Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, oraz Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST).